2026年宝山区产品质量监督抽查实施细则

儿童服装、纺织品

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

- 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 （件/条/套） | 检验样品数量 （件/条/套） | 备用样品数量 （件/条/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 儿童服装、纺织品 | 2 | 1 | 1 |
|  | 婴幼儿服装 | 3 | 2 | 1 |
|  | 校服 | 2 | 1 | 1 |

2 检验项目和依据

- 儿童服装检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品使用说明 |  | GB/T 5296.4-2012 明示执行标准 | / | GB/T 5296.4-2012 明示质量要求 |
|  | 甲醛含量 |  | GB/T 2912.1-2009 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 | 明示质量要求 |
|  | pH 值 |  | GB/T 7573-2009 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 | 明示质量要求 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 | 明示质量要求 |
|  | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 | 明示质量要求 |
|  | 耐汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 | 明示质量要求 |
|  | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 | 明示质量要求 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 | GB 31701-2015/4.2 | 明示质量要求 |
|  | 耐唾液色牢度 |  | GB/T 18886-2019 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 | 明示质量要求 |
|  | 异味 |  | GB 18401-2010/6.7 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 | 明示质量要求 |
|  | 重金属 |  | GB/T 30157-2013 | GB 31701-2015/4.2 | 明示质量要求 |
|  | 邻苯二甲酸酯 |  | GB/T 20388-2016 | GB 31701-2015/4.2 | 明示质量要求 |
|  | 绳带要求 |  | GB 31701-2015 | GB 31701-2015/4.4.3 | 明示质量要求 |
|  | 附件抗拉强力 衣带抗拉强力 |  | GB 31701-2015附录A 明示执行标准 | GB 31701-2015/4.4.1 | 明示质量要求 |
|  | 附件锐利尖端和锐利边缘 |  | GB/T 31702-2015 | GB 31701-2015/4.4.2 | 明示质量要求 |
|  | 燃烧性能 |  | GB/T 14644-2014 | GB 31701-2015/4.2 | 明示质量要求 |
|  | 包装中金属针等锐利物 |  | GB/T 24121-2009 | GB 31701-2015/4.5.1 | 明示质量要求 |
|  | 产品上残留金属针等锐利物 |  | GB/T 24121-2009 | GB 31701-2015/4.5.2 | 明示质量要求 |
|  | 耐久性标签位置 |  | 观察 | GB 31701-2015/4.5.3 | 明示质量要求 |
|  | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921-2008 GB/T 12490-2014 | / | 明示质量要求 |
|  | 耐光色牢度 |  | GB/T 8427-2008 GB/T 8427-2019 | / | 明示质量要求 |
|  | 起球 |  | GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3-2008 | / | 明示质量要求 |
|  | 纤维含量 |  | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.20-2009 GB/T 38015-2019 GB/T 16988-2013 FZ/T 30003-2009 FZ/T 30003-2024 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008等 | / | GB/T 29862-2013 明示质量要求 |
|  | 绒子含量 |  | GB/T 14272-2011 GB/T 14272-2021 GB/T 10288-2016 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 绒丝+羽丝 |  | GB/T 14272-2021 GB/T 10288-2016 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 充绒量 |  | GB/T 14272-2011 GB/T 14272-2021 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 鹅毛绒含量 |  | GB/T 10288-2016 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 含绒量 |  | GB/T 14272-2011 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO) |  | GB/T 23322-2018 GB/T 14272-2021 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)、全氟辛酸(PFOA) |  | GB/T 31126-2014 | / | 明示质量要求 |
| 功能性技术要求 |  |  |  |  |  |
|  | 防风 | 透气率 | GB/T 5453-1997 | / | 明示质量要求 |
|  | 防风透湿 | 透气率 透湿率 | GB/T 5453-1997 GB/T 12704.1-2009 | / | 明示质量要求 FZ/T 01149-2019 |
|  | 防水/防雨 | 静水压 | GB/T 4744-2013 | / | 明示质量要求 GB/T 4744-2013 |
|  | 拒水/防泼水/表面抗湿/荷叶效应 | 表面沾水等级 | GB/T 4745-2012 | / | 明示质量要求 GB/T 4745-2012 |
|  | 透汽/透湿 | 透湿率 | GB/T 12704.1-2009 GB/T 12704.2-2009 | / | 明示质量要求 |
|  | 吸湿、速干/吸湿速干 | 吸水率、滴水扩散时间、 芯吸高度、蒸发速率、透湿量 | GB/T 21655.1-2008 | / | 明示质量要求 GB/T 21655.1-2008 |
|  | 吸湿速干 | 吸水率、滴水扩散时间、 芯吸高度、干燥速率 | GB/T 21655.1-2023 |  | 明示质量要求 GB/T 21655.1-2023 |
|  | 吸湿速干/吸湿排汗 | 浸湿时间、吸水速率、单向传递指数等 | GB/T 21655.2-2019 | / | 明示质量要求 GB/T 21655.2-2019 |
|  | 防紫外 | 紫外线防护系数、UVA透射比 | GB/T 18830-2009 | / | 明示质量要求 GB/T 18830-2009 |
|  | 拒油 | 拒油等级 | GB/T 19977-2014 | / | 明示质量要求 GB/T 19977-2014 |
|  | 防污 | 易去污性 | FZ/T 01118-2012 | / | 明示质量要求 FZ/T 01118-2012 |
|  |  | 耐沾污性 | GB/T 30159.1-2013 | / | 明示质量要求 GB/T 30159.1-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

注：

1.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

2.标识内容、说明书、包装、宣传材料中的功能、性能指标等质量承诺等均作为检验依据。

对抽查商品宣称有功能性等特性的，对其功能性等特性的检验依据按以下原则执行：

如果商品明示了功能性项目的执行标准，则按商品明示的进行考核；

如果商品明示了功能性指标，并明示了检测方法标准，则按其明示方法标准测试，按明示指标考核；

如果商品仅明示了功能性指标，未说明具体执行标准及检测方法，则按国家或行业现行方法标准测试，按明示指标考核；

如果商品仅明示有××功能性，但未注明具体执行标准或指标，则按国家或行业现行相关标准考核；

如果企业有自行检验标准规定的，企业应提供经自我声明公开的企业标准。

3.对于未明示执行标准、明示标准已废止/不适用、明示功能不清晰等情况，应与被抽查企业确认执行标准和检测方法。

- 纺织品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品使用说明 |  | GB/T 5296.4-2012 明示执行标准 | / | GB/T 5296.4-2012 明示质量要求 |
|  | 甲醛含量 |  | GB/T 2912.1-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
|  | pH 值 |  | GB/T 7573-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
|  | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
|  | 耐汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
|  | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
|  | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 | / | 明示质量要求 |
|  | 异味 |  | GB 18401-2010/6.7 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
|  | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921-2008 GB/T 12490-2014 | / | 明示质量要求 |
|  | 耐光色牢度 |  | GB/T 8427-2008 GB/T 8427-2019 | / | 明示质量要求 |
|  | 起球 |  | GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3-2008 | / | 明示质量要求 |
|  | 纤维含量 |  | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.11-2024 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.20-2009 GB/T 38015-2019 GB/T 16988-2013 FZ/T 30003-2009 FZ/T 30003-2024 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008等 | / | GB/T 29862-2013 明示质量要求 |
|  | 绒子含量 |  | GB/T 14272-2011 GB/T 14272-2021 GB/T 10288-2016 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 绒丝+羽丝 |  | GB/T 14272-2021 GB/T 10288-2016 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 充绒量 |  | GB/T 14272-2011 GB/T 14272-2021 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 鹅毛绒含量 |  | GB/T 10288-2016 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 含绒量 |  | GB/T 14272-2011 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO) |  | GB/T 23322-2018 GB/T 14272-2021 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
|  | 全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)、全氟辛酸(PFOA) |  | GB/T 31126-2014 | / | 明示质量要求 |
| 功能性技术要求 |  |  |  |  |  |
|  | 防风 | 透气率 | GB/T 5453-1997 | / | 明示质量要求 |
|  | 防风透湿 | 透气率 透湿率 | GB/T 5453-1997 GB/T 12704.1-2009 | / | 明示质量要求 FZ/T 01149-2019 |
|  | 防水/防雨 | 静水压 | GB/T 4744-2013 | / | 明示质量要求 GB/T 4744-2013 |
|  | 拒水/防泼水/表面抗湿/荷叶效应 | 表面沾水等级 | GB/T 4745-2012 | / | 明示质量要求 GB/T 4745-2012 |
|  | 透汽/透湿 | 透湿率 | GB/T 12704.1-2009 GB/T 12704.2-2009 | / | 明示质量要求 |
|  | 吸湿、速干/吸湿速干 | 吸水率、滴水扩散时间、 芯吸高度、蒸发速率、透湿量 | GB/T 21655.1-2008 | / | 明示质量要求 GB/T 21655.1-2008 |
|  | 吸湿速干 | 吸水率、滴水扩散时间、 芯吸高度、干燥速率 | GB/T 21655.1-2023 |  | 明示质量要求 GB/T 21655.1-2023 |
|  | 吸湿速干/吸湿排汗 | 浸湿时间、吸水速率、单向传递指数等 | GB/T 21655.2-2019 | / | 明示质量要求 GB/T 21655.2-2019 |
|  | 防紫外 | 紫外线防护系数、UVA透射比 | GB/T 18830-2009 | / | 明示质量要求 GB/T 18830-2009 |
|  | 拒油 | 拒油等级 | GB/T 19977-2014 | / | 明示质量要求 GB/T 19977-2014 |
|  | 防污 | 易去污性 | FZ/T 01118-2012 | / | 明示质量要求 FZ/T 01118-2012 |
|  |  | 耐沾污性 | GB/T 30159.1-2013 | / | 明示质量要求 GB/T 30159.1-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

注：

1.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

2.标识内容、说明书、包装、宣传材料中的功能、性能指标等质量承诺等均作为检验依据。

对抽查商品宣称有功能性等特性的，对其功能性等特性的检验依据按以下原则执行：

如果商品明示了功能性项目的执行标准，则按商品明示的进行考核；

如果商品明示了功能性指标，并明示了检测方法标准，则按其明示方法标准测试，按明示指标考核；

如果商品仅明示了功能性指标，未说明具体执行标准及检测方法，则按国家或行业现行方法标准测试，按明示指标考核；

如果商品仅明示有××功能性，但未注明具体执行标准或指标，则按国家或行业现行相关标准考核；

如果企业有自行检验标准规定的，企业应提供经自我声明公开的企业标准。

3.对于未明示执行标准、明示标准已废止/不适用、明示功能不清晰等情况，应与被抽查企业确认执行标准和检测方法。

- 校服检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 | / |
|  | pH 值 | GB/T 7573-2009 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 | / |
|  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 | GB 18401-2010/5.1 GB 31701-2015/4.2 | / |
|  | 耐水色牢度（变色、沾色） | GB/T 5713-2013 | GB 18401-2010/5.1 | / |
|  | 耐酸汗渍色牢度(变色、沾色) | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 | / |
|  | 耐碱汗渍色牢度(变色、沾色) | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 | / |
|  | 耐摩擦色牢度（干摩） | GB/T 3920-2008 | GB 18401-2010/5.1 | / |
|  | 耐摩擦色牢度（湿摩） | GB/T 3920-2008 | GB 31701-2015/4.2 | / |
|  | 纤维含量 | FZ/T 01057 （适用标准） GB/T 2910 (适用标准） | / | GB/T 31888-2015/4.2.2 GB/T 29862-2013 |
|  | 附件锐利性 | GB/T 31702-2015 | GB 31701-2015/4.4.2 | / |
|  | 绳带 | GB 31701-2015/5.7 | GB 31701-2015/4.4.3 | / |
|  | 残留金属针 | GB/T 24121-2009 | GB 31701-2015/4.5.1、4.5.2 | / |
|  | 起球 | GB/T 4802.1-2008 GB/T 4802.3-2008 | / | GB/T 31888-2015/4.2.1 |
|  | 透湿性 | GB/T 12704.1-2009 GB/T 12704.2-2009 GB/T 8629-2017 | / | GB/T 21295-2024 FZ/T 70018-2023 GB/T 32614-2023 相应产品标准 |
|  | 絮用纤维原料要求 | GB 18383-2007/5.2.1.2、5.2.2、5.2.3 | GB 18383-2007/4.1.5、4.1.6 | / |

3 检验结果判定

3.1依据标准

3.1.1 儿童服装、纺织品检验依据：

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》

GB/T 2660-2017 《衬衫》

GB/T 2662-2017 《棉服装》

GB/T 2664-2017 《男西服、大衣》

GB/T 2665-2017 《女西服、大衣》

GB/T 2666-2017 《西裤》

GB/T 8878-2023 《针织内衣》

GB/T 14272-2011 《羽绒服装》

GB/T 14272-2021 《羽绒服装》

GB/T 18132-2016 《丝绸服装》

GB/T 22700-2016 《水洗整理服装》

GB/T 22849-2024 《针织T恤衫》

GB/T 22853-2019 《针织运动服》

GB/T 26384-2011 《针织棉服装》

GB/T 26385-2011 《针织拼接服装》

GB/T 31900-2015 《机织儿童服装》

GB/T 32614-2023 《户外运动服装 冲锋衣》

GB/T 33271-2016 《机织婴幼儿服装》

GB/T 39508-2020 《针织婴幼儿及儿童服装》

GB/T 45041-2024 《婴幼儿毛及仿毛针织品》

FZ/T 08002-2022 《新生儿纺织产品》

FZ/T 43015-2021 《桑蚕丝针织服装》

FZ/T 73005-2012 《低含毛混纺及仿毛针织品》

FZ/T 73005-2021 《低含毛混纺及仿毛针织品》

FZ/T 73009-2009 《羊绒针织品》

FZ/T 73009-2021 《山羊绒针织品》

FZ/T 73010-2016 《针织工艺衫》

FZ/T 73017-2023 《针织家居服》

FZ/T 73018-2012 《毛针织品》

FZ/T 73018-2021 《毛针织品》

FZ/T 73020-2019 《针织休闲服装》

FZ/T 73022-2019 《针织保暖内衣》

FZ/T 73025-2019 《婴幼儿针织服饰》

FZ/T 73026-2014 《针织裙、裙套》

FZ/T 73029-2019 《针织裤》

FZ/T 73032-2017 《针织牛仔服装》

FZ/T 73034-2021 《半精纺毛针织品》

FZ/T 73043-2012 《针织衬衫》

FZ/T 73043-2020 《针织衬衫》

FZ/T 73052-2015 《水洗整理针织服装》

FZ/T 73053-2015 《针织羽绒服装》

FZ/T 73056-2016 《针织西服》

FZ/T 73058-2017 《针织大衣》

FZ/T 73059-2017 《双面穿服装》

FZ/T 73061-2019 《针织茄克衫》

FZ/T 73064-2019 《针织西裤》

FZ/T 74007-2019 《户外防晒皮肤衣》

FZ/T 81001-2016 《睡衣套》

FZ/T 81004-2022 《连衣裙、裙套》

FZ/T 81006-2017 《牛仔服装》

FZ/T 81007-2022 《单、夹服装》

FZ/T 81008-2011 《茄克衫》

FZ/T 81008-2021 《茄克衫》

FZ/T 81010-2018 《风衣》

FZ/T 81019-2014 《灯芯绒服装》

FZ/T 70018-2023 《针织服装理化性能的要求》

GB/T 18830-2009 《纺织品 防紫外线性能的评定》

GB/T 21294-2024 《服装理化性能的技术要求》

其他现行有效的国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.1.2 校服检验依据：

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB 18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》

GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 31888-2015 《中小学生校服》

GB/T 23328-2009 《机织学生服》

GB/T 22853-2019 《针织运动服》

GB/T 22854-2009 《针织学生服》

GB/T 32614-2023 《户外运动服装 冲锋衣》

GB/T 21295-2024 《服装理化性能的技术要求》

FZ/T 70018-2023 《针织服装理化性能的要求》

其他现行有效的国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定规则

3.2.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.2.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.2.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，该项目不参与判定。

3.3 结果判定

3.3.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.3.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。