上海市宝山区产品质量监督抽查实施细则

电线电缆产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

非成束阻燃额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

非成束阻燃额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。当最小销售包装的产品长度超过100米时，按上述方法从整段、整盘电缆上截取检验样品和备用样品。

2 检验项目和依据

表1 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 不延燃试验 | GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.22-2008 | GB/T 5023.1-2008/5.6.4 JB/T 8734.1-2016/6.9 |
|  | 导体电阻 | GB/T 5023.2-2008/2.1 | GB/T 5023.1-2008/5.6.1 JB/T 8734.1-2016/6.1 |
|  | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.2-2008/2.2 | GB/T 5023.1-2008/5.6.1 JB/T 8734.1-2016/6.1 |
|  | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5023.2-2008/2.3 | GB/T 5023.1-2008/5.6.1 JB/T 8734.1-2016/6.1 |
|  | 绝缘电阻 | GB/T 5023.2-2008/2.4 | GB/T 5023.1-2008/5.1.4 JB/T 8734.1-2016/6.1 |
|  | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.2-2008/1.9 GB/T 2951.11-2008/8.1 | GB/T 5023.1-2008/5.2.3 JB/T 8734.1-2016/5.2.3 |
|  | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.2-2008/1.9 GB/T 2951.11-2008/8.1 | GB/T 5023.1-2008/5.2.3 JB/T 8734.1-2016/5.2.3 |
|  | 护套平均厚度 | GB/T 5023.2-2008/1.10 GB/T 2951.11-2008/8.2 | GB/T 5023.1-2008/5.5.3 JB/T 8734.1-2016/5.5.3 |
|  | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.2-2008/1.10 GB/T 2951.11-2008/8.2 | GB/T 5023.1-2008/5.5.3 JB/T 8734.1-2016/5.5.3 |
|  | 编织（或缠绕）密度 | JB/T 8734.1-2016/5.4.2 | JB/T 8734.1-2016/6.3 |
|  | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008/9.1 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008/9.1 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 |
|  | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 |
|  | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 |
|  | 绝缘老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 |
|  | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 |
|  | 绝缘失重试验 | GB/T 2951.32-2008/8.1 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 |
|  | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008/9.2 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 |
|  | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008/9.2 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 |
|  | 护套老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 |
|  | 护套老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 |
|  | 护套老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 |
|  | 护套老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 |
|  | 护套失重试验 | GB/T 2951.32-2008/8.2 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 |
|  | 绝缘高温压力试验 | GB/T 2951.31-2008/8.1 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 |
|  | 护套高温压力试验 | GB/T 2951.31-2008/8.2 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 |
|  | 绝缘热冲击试验 | GB/T 2951.31-2008/9.1 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 |
|  | 护套热冲击试验 | GB/T 2951.31-2008/9.2 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 |
|  | 绝缘低温弯曲试验 | GB/T 2951.14-2008/8.1 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 |
|  | 绝缘低温拉伸试验 | GB/T 2951.14-2008/8.3 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4 |
|  | 护套低温弯曲试验 | GB/T 2951.14-2008/8.2 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 |
|  | 护套低温拉伸试验 | GB/T 2951.14-2008/8.4 | GB/T 5023.1-2008/5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.5.4 |
|  | 成品电缆（绝缘）低温冲击试验 | GB/T 2951.14-2008/8.5 | GB/T 5023.1-2008/5.2.4、5.5.4 JB/T 8734.1-2016/5.2.4、5.5.4 |
|  | 曲挠试验 | GB/T 5023.2-2008/2.2、3.1 GB/T 5023.6-2006/3.4.3 | GB/T 5023.1-2008/5.6.3.1 JB/T 8734.1-2016/6.7 |
| 说明 | 相关检测项目的规定值以系列产品标准（GB/T 5023.3～GB/T 5023.7、JB/T 8734.2～JB/T 8734.6）的要求为准。 |  |  |

表2 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 导体电阻 | GB/T 5013.2-2008/2.1 | GB/T 5013.1-2008/5.1.5 JB/T 8735.1-2016/6.1 |
|  | 成品电缆电压试验 | GB/T 5013.2-2008/2.2 | GB/T 5013.1-2008/5.6.1 JB/T 8735.1-2016/6.1 |
|  | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5013.2-2008/2.3 | GB/T 5013.1-2008/5.6.1 JB/T 8735.1-2016/6.1 |
|  | 绝缘平均厚度 | GB/T 5013.2-2008/1.9 GB/T 2951.11-2008/8.1 | GB/T 5013.1-2008/5.2.3 JB/T 8735.1-2016/5.2.3 |
|  | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5013.2-2008/1.9 GB/T 2951.11-2008/8.1 | GB/T 5013.1-2008/5.2.3 JB/T 8735.1-2016/5.2.3 |
|  | 护套（覆盖层）平均厚度 | GB/T 5013.2-2008/1.10 GB/T 2951.11-2008/8.2 | GB/T 5013.1-2008/5.5.3 JB/T 8735.1-2016/5.5.3 |
|  | 护套（覆盖层）最薄处厚度 | GB/T 5013.2-2008/1.10 GB/T 2951.11-2008/8.2 | GB/T 5013.1-2008/5.5.3 JB/T 8735.1-2016/5.5.3 |
|  | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008/9.1 | GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4 |
|  | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008/9.1 | GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4 |
|  | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 5013.2-2008/4 GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4 |
|  | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 5013.2-2008/4 GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4 |
|  | 绝缘老化后抗张强度变化率 | GB/T 5013.2-2008/4 GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4 |
|  | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5013.2-2008/4 GB/T 2951.11-2008/9.1 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4 |
|  | 护套（覆盖层）老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008/9.2 | GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4 |
|  | 护套（覆盖层）老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008/9.2 | GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4 |
|  | 护套（覆盖层）老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4 |
|  | 护套（覆盖层）老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4 |
|  | 护套（覆盖层）老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008/9.2 GB/T 2951.12-2008/8.1 | GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4 |
|  | 绝缘热延伸 | GB/T 2951.21-2008/9 | GB/T 5013.1-2008/5.2.4 JB/T 8735.1-2016/5.2.4 |
|  | 护套（覆盖层）热延伸 | GB/T 2951.21-2008/9 | GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4 |
|  | 护套低温弯曲试验 | GB/T 2951.14-2008/8.2 | GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4 |
|  | 护套低温拉伸试验 | GB/T 2951.14-2008/8.4 | GB/T 5013.1-2008/5.5.4 JB/T 8735.1-2016/5.5.4 |
|  | 静态曲挠试验 | GB/T 5013.2-2008/3.2 | GB/T 5013.1-2008/5.6.3.2 |
| 说明 | 相关检测项目的规定值以系列产品标准（GB/T 5013.3～GB/T 5013.8、JB/T 8735.2～JB/T 8735.3）的要求为准。 |  |  |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。