编号：SHSSXZ0147-2026

上海市产品质量监督抽查实施细则

涂料产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次抽取3L（kg），其中1.5L（kg）作为检验样品，1.5L（kg）作为备用样品。如有配套固化剂和稀释剂则按照配比抽取。抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

在贮罐或其他较大容器中抽取样品，每批次抽取3L（kg），其中1.5L（kg）作为检验样品，1.5L（kg）作为备用样品。如有配套固化剂和稀释剂则按照配比抽取。

2 检验项目和依据

表1 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（家具厂和装修用面漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 | / | GB/T 38597-2020/表2 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 23985-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB/T 36488-2018 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 9 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | GB/T 18446-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 10 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 11 | 铅笔硬度（擦伤） | GB/T 6739-2006 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 12 | 附着力 | GB/T 9286-1998 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 13 | 耐干热性 | GB/T 4893.3-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 14 | 耐磨性 | GB/T 1768-2006 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 15 | 耐水性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 16 | 耐碱性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 17 | 耐醇性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 18 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23987-2009 | / | GB/T 23997-2009/表1 |

表2 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（家具厂和装修用面漆）产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 | / | GB/T 38597-2020/表2 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表2 | / |
| 3 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488-2018 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量 | GB/T 18446-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 9 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 10 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 11 | 铅笔硬度（擦伤） | GB/T 6739-2006 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 12 | 附着力 | GB/T 9286-1998 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 13 | 耐干热性 | GB/T 4893.3-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 14 | 耐磨性 | GB/T 1768-2006 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 15 | 耐水性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 16 | 耐碱性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 17 | 耐醇性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 18 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23987-2009 | / | GB/T 23997-2009/表1 |

表3 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（地板用面漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 | / | GB/T 38597-2020/表2 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 23985-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB/T 36488-2018 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 9 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | GB/T 18446-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 10 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 11 | 铅笔硬度（擦伤） | GB/T 6739-2006 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 12 | 附着力 | GB/T 9286-1998 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 13 | 耐干热性 | GB/T 4893.3-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 14 | 耐磨性 | GB/T 1768-2006 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 15 | 耐冲击性 | GB/T 20624.2-2006 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 16 | 耐水性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 17 | 耐碱性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 18 | 耐醇性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 19 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23987-2009 |  | GB/T 23997-2009/表1 |

表4 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（地板用面漆）产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 | / | GB/T 38597-2020/表2 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表2 | / |
| 3 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488-2018 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量 | GB/T 18446-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 9 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 10 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 11 | 铅笔硬度（擦伤） | GB/T 6739-2006 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 12 | 附着力 | GB/T 9286-1998 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 13 | 耐干热性 | GB/T 4893.3-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 14 | 耐磨性 | GB/T 1768-2006 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 15 | 耐冲击性 | GB/T 20624.2-2006 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 16 | 耐水性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 17 | 耐碱性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 18 | 耐醇性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 19 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23987-2009 |  | GB/T 23997-2009/表1 |

表5 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（通用底漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 | / | GB/T 38597-2020/表2 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 23985-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB/T 36488-2018 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 9 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和 | GB/T 18446-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 10 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 11 | 附着力 | GB/T 9286-1998 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 12 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23987-2009 | / | GB/T 23997-2009/表1 |

表6 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（通用底漆）产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 | / | GB/T 38597-2020/表2 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表2 | / |
| 3 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488-2018 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量 | GB/T 18446-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 9 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 10 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 11 | 附着力 | GB/T 9286-1998 | / | GB/T 23997-2009/表1 |
| 12 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23987-2009 | / | GB/T 23997-2009/表1 |

表7 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（面漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 | / | GB/T 38597-2020/表2 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 23985-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB/T 36488-2018 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 9 | 甲醇含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 10 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 11 | 邻苯二甲酸酯总和含量 | GB/T 30646-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 12 | 回粘性 | GB/T 1762-1980（1989） | / | GB/T 23998-2009/表1 |
| 13 | 附着力 | GB/T 9286-2021 | / | GB/T 23998-2009/表1 |
| 14 | 耐干热性 | GB/T 4893.3-2005 | / | GB/T 23998-2009/表1 |
| 15 | 耐水性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23998-2009/表1 |
| 16 | 耐碱性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23998-2009/表1 |

表8 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（面漆）

产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 | / | GB/T 38597-2020/表2 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表2 | / |
| 3 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488-2018 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 甲醇含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 9 | 邻苯二甲酸酯总和含量 | GB/T 30646-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 10 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 11 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 12 | 回粘性 | GB/T 1762-1980（1989） | / | GB/T 23998-2009/表1 |
| 13 | 附着力 | GB/T 9286-2021 | / | GB/T 23998-2009/表1 |
| 14 | 耐干热性 | GB/T 4893.3-2005 | / | GB/T 23998-2009/表1 |
| 15 | 耐水性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23998-2009/表1 |
| 16 | 耐碱性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23998-2009/表1 |

表9 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（底漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 | / | GB/T 38597-2020/表2 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 23985-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB/T 36488-2018 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 9 | 甲醇含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 10 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 11 | 邻苯二甲酸酯总和含量 | GB/T 30646-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 12 | 附着力 | GB/T 9286-2021 | / | GB/T 23998-2009/表1 |

表10 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（底漆）产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 | / | GB/T 38597-2020/表2 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表2 | / |
| 3 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488-2018 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 甲醇含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 9 | 邻苯二甲酸酯总和含量 | GB/T 30646-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 10 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 11 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 12 | 附着力 | GB/T 9286-2021 | / | GB/T 23998-2009/表1 |

表11 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 | / | GB/T 38597-2020/表2 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 23985-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB/T 36488-2018 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 9 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 10 | 附着力 | GB/T 9286-2021 | / | GB/T 23995-2009/表1 |
| 11 | 耐干热性 | GB/T 4893.3-2005 | / | GB/T 23995-2009/表1 |
| 12 | 耐水性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23995-2009/表1 |
| 13 | 耐碱性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23995-2009/表1 |

表12 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 | / | GB/T 38597-2020/表2 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表2 | / |
| 3 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488-2018 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 总重金属含量（铅、汞） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 9 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 10 | 附着力 | GB/T 9286-2021 | / | GB/T 23995-2009/表1 |
| 11 | 耐干热性 | GB/T 4893.3-2005 | / | GB/T 23995-2009/表1 |
| 12 | 耐水性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23995-2009/表1 |
| 13 | 耐碱性 | GB/T 4893.1-2005 | / | GB/T 23995-2009/表1 |

表13 室内装饰装修用非水性辐射固化木器涂料（地板用面漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34675-2017 | / | GB/T 38597-2020/表4 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34675-2017 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB/T 36488-2018 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 9 | 甲醇含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 10 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 11 | 耐磨性 | GB/T 1768-2006 | / | HG/T 3655-2024 |
| 12 | 铅笔硬度 | GB/T 6739-2022 | / | HG/T 3655-2024 |
| 13 | 划格试验 | GB/T 9286-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 14 | 耐水性（24h） | GB/T 4893.1-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 15 | 耐碱性（2h） | GB/T 4893.1-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 16 | 耐醇性（8h） | GB/T 4893.1-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 17 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23983-2009 | / | HG/T 3655-2024 |

表14 室内装饰装修用非水性辐射固化木器涂料（地板用面漆）产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34675-2017 | / | GB/T 38597-2020/表4 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表4 | / |
| 3 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488-2018 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 光引发剂总和含量 | GB/T 41764-2022 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 9 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 10 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 11 | 耐磨性 | GB/T 1768-2006 | / | HG/T 3655-2024 |
| 12 | 铅笔硬度 | GB/T 6739-2022 | / | HG/T 3655-2024 |
| 13 | 划格试验 | GB/T 9286-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 14 | 耐水性（24h） | GB/T 4893.1-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 15 | 耐碱性（2h） | GB/T 4893.1-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 16 | 耐醇性（8h） | GB/T 4893.1-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 17 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23983-2009 | / | HG/T 3655-2024 |

表15 室内装饰装修用非水性辐射固化木器涂料（家具、装饰板等木器用面漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34675-2017 | / | GB/T 38597-2020/表4 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34675-2017 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB/T 36488-2018 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 9 | 甲醇含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 10 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 11 | 耐磨性 | GB/T 1768-2006 | / | HG/T 3655-2024 |
| 12 | 铅笔硬度 | GB/T 6739-2022 | / | HG/T 3655-2024 |
| 13 | 划格试验 | GB/T 9286-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 14 | 耐干热性[(90±2)℃，15min] | GB/T 4893.3-2020 | / | HG/T 3655-2024 |
| 15 | 耐水性（24h） | GB/T 4893.1-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 16 | 耐碱性（2h） | GB/T 4893.1-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 17 | 耐醇性（8h） | GB/T 4893.1-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 18 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23983-2009 | / | HG/T 3655-2024 |

表16 室内装饰装修用非水性辐射固化木器涂料（家具、装饰板等木器用面漆）产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34675-2017 | / | GB/T 38597-2020/表4 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表4 | / |
| 3 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488-2018 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 光引发剂总和含量 | GB/T 41764-2022 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 9 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 10 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 11 | 耐磨性 | GB/T 1768-2006 | / | HG/T 3655-2024 |
| 12 | 铅笔硬度 | GB/T 6739-2022 | / | HG/T 3655-2024 |
| 13 | 划格试验 | GB/T 9286-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 14 | 耐干热性[(90±2)℃，15min] | GB/T 4893.3-2020 | / | HG/T 3655-2024 |
| 15 | 耐水性（24h） | GB/T 4893.1-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 16 | 耐碱性（2h） | GB/T 4893.1-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 17 | 耐醇性（8h） | GB/T 4893.1-2021 | / | HG/T 3655-2024 |
| 18 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23983-2009 | / | HG/T 3655-2024 |

表17 室内装饰装修用非水性辐射固化木器涂料（底漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34675-2017 | / | GB/T 38597-2020/表4 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34675-2017 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB/T 36488-2018 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 9 | 甲醇含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 10 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 11 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23983-2009 | / | HG/T 3655-2024 |

表18 室内装饰装修用非水性辐射固化木器涂料（底漆）产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34675-2017 | / | GB/T 38597-2020/表4 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表4 | / |
| 3 | 苯含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488-2018 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 光引发剂总和含量 | GB/T 41764-2022 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 9 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 10 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 11 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23983-2009 | / | HG/T 3655-2024 |

表19 水性木器涂料(地板用面漆)产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB18581-2020附录A GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 18581-2020/表1 |  |
| 4 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 9 | 硬度（擦伤） | GB/T 23999-2009中6.4.10 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 10 | 附着力 | GB/T 23999-2009中6.4.11 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 11 | 耐冲击性 | GB/T 23999-2009中6.4.12 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 12 | 抗粘连性 | GB/T 23999-2009中6.4.13 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 13 | 耐磨性 | GB/T 23999-2009中6.4.14 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 14 | 耐划伤性 | GB/T 23999-2009中6.4.15 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 15 | 耐水性 | GB/T 23999-2009中6.4.16 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 16 | 耐碱性 | GB/T 23999-2009中6.4.17 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 17 | 耐醇性 | GB/T 23999-2009中6.4.18 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 18 | 耐干热性 | GB/T 23999-2009中6.4.20 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 19 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23999-2009中6.4.21 | / | GB/T 23999-2009/表1 |

表20 水性木器涂料(地板用面漆)产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表1 | / |
| 3 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | SVOC含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.3 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 9 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 10 | 硬度（擦伤） | GB/T 23999-2009中6.4.10 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 11 | 附着力 | GB/T 23999-2009中6.4.11 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 12 | 耐冲击性 | GB/T 23999-2009中6.4.12 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 13 | 抗粘连性 | GB/T 23999-2009中6.4.13 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 14 | 耐磨性 | GB/T 23999-2009中6.4.14 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 15 | 耐划伤性 | GB/T 23999-2009中6.4.15 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 16 | 耐水性 | GB/T 23999-2009中6.4.16 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 17 | 耐碱性 | GB/T 23999-2009中6.4.17 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 18 | 耐醇性 | GB/T 23999-2009中6.4.18 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 19 | 耐干热性 | GB/T 23999-2009中6.4.20 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 20 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23999-2009中6.4.21 | / | GB/T 23999-2009/表1 |

表21水性木器涂料(家具用面漆)产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB18581-2020附录A GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 18581-2020/表1 |  |
| 4 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 9 | 硬度（擦伤） | GB/T 23999-2009中6.4.10 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 10 | 附着力 | GB/T 23999-2009中6.4.11 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 11 | 抗粘连性 | GB/T 23999-2009中6.4.13 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 12 | 耐划伤性 | GB/T 23999-2009中6.4.15 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 13 | 耐水性 | GB/T 23999-2009中6.4.16 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 14 | 耐碱性 | GB/T 23999-2009中6.4.17 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 15 | 耐醇性 | GB/T 23999-2009中6.4.18 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 16 | 耐干热性 | GB/T 23999-2009中6.4.20 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 17 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23999-2009中6.4.21 | / | GB/T 23999-2009/表1 |

表22水性木器涂料(家具用面漆)产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表1 | / |
| 3 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | SVOC含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.3 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 9 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 10 | 硬度（擦伤） | GB/T 23999-2009中6.4.10 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 11 | 附着力 | GB/T 23999-2009中6.4.11 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 12 | 抗粘连性 | GB/T 23999-2009中6.4.13 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 13 | 耐划伤性 | GB/T 23999-2009中6.4.15 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 14 | 耐水性 | GB/T 23999-2009中6.4.16 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 15 | 耐碱性 | GB/T 23999-2009中6.4.17 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 16 | 耐醇性 | GB/T 23999-2009中6.4.18 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 17 | 耐干热性 | GB/T 23999-2009中6.4.20 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 18 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23999-2009中6.4.21 | / | GB/T 23999-2009/表1 |

表23 水性木器涂料(装修用面漆)产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB18581-2020附录A GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 18581-2020/表1 |  |
| 4 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 9 | 硬度（擦伤） | GB/T 23999-2009中6.4.10 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 10 | 附着力 | GB/T 23999-2009中6.4.11 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 11 | 耐水性 | GB/T 23999-2009中6.4.16 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 23999-2009中6.4.17 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 13 | 耐醇性 | GB/T 23999-2009中6.4.18 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 14 | 耐干热性 | GB/T 23999-2009中6.4.20 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 15 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23999-2009中6.4.21 | / | GB/T 23999-2009/表1 |

表24 水性木器涂料(装修用面漆)产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表1 | / |
| 3 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | SVOC含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.3 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 9 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 10 | 硬度（擦伤） | GB/T 23999-2009中6.4.10 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 11 | 附着力 | GB/T 23999-2009中6.4.11 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 12 | 耐水性 | GB/T 23999-2009中6.4.16 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 13 | 耐碱性 | GB/T 23999-2009中6.4.17 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 14 | 耐醇性 | GB/T 23999-2009中6.4.18 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 15 | 耐干热性 | GB/T 23999-2009中6.4.20 | / | GB/T 23999-2009/表1 |
| 16 | 耐黄变性（168h） | GB/T 23999-2009中6.4.21 | / | GB/T 23999-2009/表1 |

表25 水性木器涂料(底漆、中涂漆)产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB18581-2020附录A GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 18581-2020/表1 |  |
| 4 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 9 | 耐黄变性 | GB/T 23999-2009中6.4.4 | / | GB/T 23999-2009/表1 |

表26 水性木器涂料(底漆、中涂漆)产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表1 | / |
| 3 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | SVOC含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.3 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 9 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 10 | 耐黄变性 | GB/T 23999-2009中6.4.4 | / | GB/T 23999-2009/表1 |

表27 室内装饰装修用水性辐射固化木器涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 34675-2017 | / | GB/T 38597-2020/表4 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34675-2017 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 18581-2020/表1 |  |
| 4 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 7 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 18581-2020/表1 | / |
| 8 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 18581-2020/表1 | / |

表28 室内装饰装修用水性辐射固化木器涂料产品检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 34675-2017 | / | GB/T 38597-2020/表4 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表4 | / |
| 3 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009 B法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 光引发剂总和含量 | GB/T 41764-2022 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 8 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 9 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |

表29 合成树脂乳液墙面涂料（内墙面漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB18582-2020附录A GB/T 23986-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 4 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 5 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 6 | 可溶性重金属（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 8 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9268-2008/A法 | / | GB/T 9755-2024/表2 |
| 9 | 对比率 | GB/T 23981.1-2019/反射率法方法A | / | GB/T 9755-2024/表2 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 | / | GB/T 9755-2024/表2 |
| 11 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 | / | GB/T 9755-2024/表2 |

表30 合成树脂乳液墙面涂料（内墙面漆）产品检验项目（GB 30981.1-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.1-2025 /6.2.1 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 3 | SVOC含量 | GB 30981.1-2025 /6.2.2 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 4 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 5 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009 B法 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 6 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 7 | 总砷（As）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 8 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 9 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 10 | 甲基异塞唑啉酮（MIT）含量 | GB/T 37363.1-2019 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 11 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9268-2008/A法 | / | GB/T 9755-2024/表2 |
| 12 | 对比率 | GB/T 23981.1-2019/反射率法方法A | / | GB/T 9755-2024/表2 |
| 13 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 | / | GB/T 9755-2024/表2 |
| 14 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 | / | GB/T 9755-2024/表2 |

表31 弹性建筑内墙涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB18582-2020附录A GB/T 23986-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 4 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 5 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 6 | 可溶性重金属（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 8 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008/A法 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 9 | 对比率 | GB/T 23981.1-2019/反射率法方法A | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 11 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014/7.15 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 12 | 断裂伸长率 | JG/T 172-2014/7.15 | / | JG/T 172-2014/表1 |

表32 弹性建筑内墙涂料产品检验项目（GB 30981.1-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.1-2025 /6.2.1 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 3 | SVOC含量 | GB 30981.1-2025 /6.2.2 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 4 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 5 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009 B法 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 6 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 7 | 总砷（As）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 8 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 9 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 10 | 甲基异塞唑啉酮（MIT）含量 | GB/T 37363.1-2019 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 11 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008/A法 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 12 | 对比率 | GB/T 23981.1-2019/反射率法方法A | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 13 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 14 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014/7.15 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 15 | 断裂伸长率 | JG/T 172-2014/7.15 | / | JG/T 172-2014/表1 |

表33 合成树脂乳液砂壁状建筑内墙涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB18582-2020附录A GB/T 23986-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 4 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 5 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 6 | 可溶性重金属（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 8 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 24-2018/7.8 | / | JG/T 24-2018/表1 |
| 9 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 | / | JG/T 24-2018/表1 |
| 10 | 粘结强度 | JG/T 24-2018/7.17 | / | JG/T 24-2018/表1 |

表34 合成树脂乳液砂壁状建筑内墙涂料产品检验项目（GB 30981.1-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.1-2025 /6.2.1 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 3 | SVOC含量 | GB 30981.1-2025 /6.2.2 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 4 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 5 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009 B法 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 6 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 7 | 总砷（As）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 8 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 9 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 10 | 甲基异塞唑啉酮（MIT）含量 | GB/T 37363.1-2019 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 11 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 24-2018/7.8 | / | JG/T 24-2018/表1 |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 | / | JG/T 24-2018/表1 |
| 13 | 粘结强度 | JG/T 24-2018/7.17 | / | JG/T 24-2018/表1 |

表35 合成树脂乳液墙面涂料（外墙面漆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB18582-2020附录A GB/T 23986-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 4 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 5 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 6 | 可溶性重金属（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 8 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008/A法 | / | GB/T 9755-2024/表1-2 |
| 9 | 对比率 | GB/T 23981.1-2019/反射率法方法A | / | GB/T 9755-2024/表1-2 |
| 10 | 耐水性 | GB/T 30648.2-2015 | / | GB/T 9755-2024/表1-2 |
| 11 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 | / | GB/T 9755-2024/表1-2 |
| 12 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2024/附录C | / | GB/T 9755-2024/表1-2 |
| 13 | 耐沾污性 | GB/T 9780-2013/A法 | / | GB/T 9755-2024/表1-2 |

表36 合成树脂乳液墙面涂料（外墙面漆）产品检验项目(GB 30981.1-2025)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.1-2025 /6.2.1 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 3 | SVOC含量 | GB 30981.1-2025 /6.2.2 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 4 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 5 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 6 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 7 | 总砷（As）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 8 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 9 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 10 | 甲基异塞唑啉酮（MIT）含量 | GB/T 37363.1-2019 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 11 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008/A法 | / | GB/T 9755-2024/表1-2 |
| 12 | 对比率 | GB/T 23981.1-2019/反射率法方法A | / | GB/T 9755-2024/表1-2 |
| 13 | 耐水性 | GB/T 30648.2-2015 | / | GB/T 9755-2024/表1-2 |
| 14 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 | / | GB/T 9755-2024/表1-2 |
| 15 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2024/附录C | / | GB/T 9755-2024/表1-2 |
| 16 | 耐沾污性 | GB/T 9780-2013/A法 | / | GB/T 9755-2024/表1-2 |

表37 弹性建筑外墙涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB18582-2020附录A GB/T 23986-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 4 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 5 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 6 | 可溶性重金属（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 8 | 对比率 | GB/T 23981.1-2019/反射率法方法A | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 9 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008/A法 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 11 | 耐水性 | GB/T 1733-1993/甲法 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 12 | 耐沾污性 | GB/T 9780-2013/B法 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 13 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014/7.15 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 14 | 断裂伸长率 | JG/T 172-2014/7.15 | / | JG/T 172-2014/表1 |

表38 弹性建筑外墙涂料产品检验项目(GB 30981.1-2025)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.1-2025 /6.2.1 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 3 | SVOC含量 | GB 30981.1-2025 /6.2.2 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 4 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 5 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009 B法 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 6 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 7 | 总砷（As）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 8 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 9 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 10 | 甲基异塞唑啉酮（MIT）含量 | GB/T 37363.1-2019 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 11 | 对比率 | GB/T 23981.1-2019/反射率法方法A | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 12 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008/A法 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 13 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 14 | 耐水性 | GB/T 1733-1993/甲法 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 15 | 耐沾污性 | GB/T 9780-2013/B法 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 16 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014/7.15 | / | JG/T 172-2014/表1 |
| 17 | 断裂伸长率 | JG/T 172-2014/7.15 | / | JG/T 172-2014/表1 |

表39 合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB18582-2020附录A GB/T 23986-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 4 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009B法 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 5 | 总铅（Pb）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 6 | 可溶性重金属（镉、铬、汞） | GB/T 23991-2009 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 18582-2020/表1 | / |
| 8 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 24-2018/7.8 | / | JG/T 24-2018/表1 |
| 9 | 耐水性 | GB/T 1733-1993/甲法 | / | JG/T 24-2018/表1 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 | / | JG/T 24-2018/表1 |
| 11 | 耐沾污性 | GB/T 9780-2013/B法 | / | JG/T 24-2018/表1 |
| 12 | 粘结强度 | JG/T 24-2018/7.17 | / | JG/T 24-2018/表1 |

表40 合成树脂乳液砂壁状建筑外墙涂料产品检验项目(GB 30981.1-2025)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 30981.1-2025 /6.2.1 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 3 | SVOC含量 | GB 30981.1-2025 /6.2.2 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 4 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 5 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009 B法 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 6 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 7 | 总砷（As）含量 | GB/T 30647-2014 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 8 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 9 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量 | GB/T 31414-2015 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 10 | 甲基异塞唑啉酮（MIT）含量 | GB/T 37363.1-2019 | GB 30981.1-2025 /表1 | / |
| 11 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 24-2018/7.8 | / | JG/T 24-2018/表1 |
| 12 | 耐水性 | GB/T 1733-1993/甲法 | / | JG/T 24-2018/表1 |
| 13 | 耐碱性 | GB/T 9265-2009 GB/T 1766-2008 | / | JG/T 24-2018/表1 |
| 14 | 耐沾污性 | GB/T 9780-2013/B法 | / | JG/T 24-2018/表1 |
| 15 | 粘结强度 | JG/T 24-2018/7.17 | / | JG/T 24-2018/表1 |

表41 车辆涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 GB/T 23986-2009 GB/T 34675-2017 | / | GB/T 38597-2020/表1、表2、表4 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB 24409-2020/6.2.1 | GB 24409-2020/表1-表3 | / |
| 3 | 苯含量 | GB/T 23990-2009 A法 | GB 24409-2020/表4 | / |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009 A法 | GB 24409-2020/表4 | / |
| 5 | 苯系物总和含量 | GB/T 23990-2009 B法 | GB 24409-2020/表4 | / |
| 6 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 24409-2020/表4 | / |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 24409-2020/表4 | / |
| 8 | 重金属含量 | GB 24409-2020/6.2.6 | GB 24409-2020/表4 | / |

表42 工业防护涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 GB/T 23986-2009 GB/T 34675-2017 | / | GB/T 38597-2020/表1-表4 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB 30981-2020/6.2.1 | GB 30981-2020/表1-表4 | / |
| 3 | 苯含量 | GB/T 23990-2009 A法 | GB 30981-2020/表5 | / |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB/T 23990-2009 A法 | GB 30981-2020/表5 | / |
| 5 | 卤代烃总和含量 | GB/T 23992-2009 | GB 30981-2020/表5 | / |
| 6 | 多环芳烃总和含量 | GB/T 36488-2018 | GB 30981-2020/表5 | / |
| 7 | 甲醇含量 | GB/T 23986-2009 | GB 30981-2020/表5 | / |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 | GB/T 23986-2009 | GB 30981-2020/表5 | / |
| 9 | 重金属含量 | GB 30981-2020/6.2.7 | GB 30981-2020/表5 | / |

表43工业防护涂料检验项目（除木器涂料、玩具涂料、与人体密切接触的消费品用涂料的面漆和罩光清漆外）（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020 /5.2.2 | / | GB/T 38597-2020 /表1-表4 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表1-表4 | / |
| 3 | 苯含量 （限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料） | GB/T 23990-2009 A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 苯系物总和含量 （限水性涂料、水性辐射固化涂料） | GB/T 23990-2009 B法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | 甲苯含量 （限船舶涂料、聚丙烯底材底漆） | GB/T 23990-2009 A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 （船舶涂料、聚丙烯底材底漆除外） | GB/T 23990-2009 A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 卤代烃总和含量 （限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料） | GB/T 23992-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 多环芳烃总和含量 （限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料） | GB/T 36488-2018 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 9 | 甲醇含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 10 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 （限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料） | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 11 | SVOC含量 （限乳胶涂料） | GB 30981.2-2025 /6.2.3 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 12 | 甲醛含量 （限水性装饰板涂料） | GB/T 23993-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 13 | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量 | GB/T 18446-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 14 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 （限水性辐射固化涂料） | GB/T 31414-2015 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 15 | 总重金属含量 （限色漆、醇酸清漆） | GB 30981.2-2025 /6.2.13 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 16 | 可溶性元素[铬（Cr）]含量 （限色漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |

表44 玩具用涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020附录A GB/T 23985-2009 GB/T 23986-2009 | / | GB/T 38597-2020/表1 |
| 2 | 铅 | GB 24613-2009/附录A | GB 24613-2009/表1 | / |
| 3 | 可溶性元素 | GB 24613-2009/附录B | GB 24613-2009/表1 | / |
| 4 | 邻苯二甲酸酯 | GB 24613-2009/附录C | GB 24613-2009/表1 | / |
| 5 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB 24613-2009/附录D | GB 24613-2009/表1 | / |
| 6 | 苯 | GB 24613-2009/附录E | GB 24613-2009/表1 | / |
| 7 | 甲苯、乙苯和二甲苯总和 | GB 24613-2009/附录E | GB 24613-2009/表1 | / |

表45 玩具涂料、与人体密切接触的消费品用涂料的面漆和罩光清漆产品

检验项目（GB 30981.2-2025）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 38597-2020 /5.2.2 | / | GB/T 38597-2020 /表1-表4 |
| 2 | 挥发性有机化合物（VOC） | GB 30981.2-2025 /6.2.2 | GB 30981.2-2025 /表1-表4 | / |
| 3 | 苯含量 （限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料） | GB/T 23990-2009 A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 4 | 苯系物总和含量 （限水性涂料、水性辐射固化涂料） | GB/T 23990-2009 B法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 5 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 （船舶涂料、聚丙烯底材底漆除外） | GB/T 23990-2009 A法 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 6 | 卤代烃总和含量 （限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料） | GB/T 23992-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 7 | 多环芳烃总和含量 （限溶剂型涂料、非水性辐射固化涂料） | GB/T 36488-2018 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 8 | 甲醇含量 | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 9 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 （限水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料） | GB/T 23986.2-2023 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 10 | SVOC含量 （限乳胶涂料） | GB 30981.2-2025 /6.2.3 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 11 | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和含量 | GB/T 18446-2009 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 12 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 （限水性辐射固化涂料） | GB/T 31414-2015 | GB 30981.2-2025 /表6 | / |
| 13 | 邻苯二甲酸酯总和含量 | GB/T 30646-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 14 | 光引发剂总和含量 （限辐射固化涂料） | GB/T 41764-2022 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 15 | 总重金属含量（铅、汞）（限色漆、醇酸清漆） | GB/T 30647-2014 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |
| 16 | 可溶性元素含量（铅、镉、铬、汞、锑、砷、钡、硒）（限色漆、醇酸清漆） | GB/T 23991-2009 | GB 30981.2-2025 /表7 | / |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3 若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。