编号：SHSSXZ0226-2026

上海市产品质量监督抽查实施细则

建筑保温材料

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

表1 每种产品抽取的样品数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（批次） | 检样数量（批次） | 备样数量（批次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑绝热用玻璃棉板 | 燃烧性能A（A2）级或B1级抽取样品不少于30m2； 燃烧性能A（A1）级抽取样品不少于6m2 | A（A2）级或B1级：不少于15 m2； A（A1）级：不少于3m2 | A（A2）级或B1级：不少于15 m2； A（A1）级：不少于3m2 |
| 2 | 单组分聚氨酯泡沫填缝剂 | 10罐（罐体以750ml计） | 5罐 | 5罐 |
| 3 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 30块整板（规格尺寸不小于：1200mm×600mm×50mm） | 15块整板 | 15块整板 |
| 4 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 30块整板（规格尺寸不小于：1200mm×600mm×原厚） | 15块整板 | 15块整板 |
| 5 | 建筑用金属面绝热夹芯板 | 16块（样品尺寸以3700mm×1000mm计） | 8块 | 8块 |
| 6 | 建筑保温砂浆 | 2袋（每袋不少于25kg） | 1袋 | 1袋 |
| 7 | 保温装饰板 | 24块（样品尺寸以1200mm×600mm计） | 12块 | 12块 |
| 9 | 岩棉板 | 燃烧性能A（A2）级抽取样品不少于30m2； 燃烧性能A（A1）级抽取样品不少于6m2 | A（A2）级：不少于15 m2； A（A1）级：不少于3m2 | A（A2）级：不少于15 m2； A（A1）级：不少于3m2 |
| 10 | 纳米孔气凝胶复合绝热制品 | 燃烧性能A（A2）级抽取样品不少于30m2； 燃烧性能A（A1）级抽取样品不少于6m2 | A（A2）级：不少于15 m2； A（A1）级：不少于3m2 | A（A2）级：不少于15 m2； A（A1）级：不少于3m2 |
| 11 | 柔性泡沫橡塑绝热制品（板） | 抽取样品不少于30m2 | 不少于15m2 | 不少于15m2 |

2 检验项目和依据

表2 建筑绝热用玻璃棉板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 17795-2019/6.3 | / | GB/T 17795-2019/5.1.2 |
| 2 | 含水率 | GB/T 17795-2019/6.5 | / | GB/T 17795-2019/5.1.4 |
| 3 | 质量吸湿率 | GB/T 17795-2019/6.6 | / | GB/T 17795-2019/5.1.5 |
| 4 | 导热系数及热阻 | GB/T 17795-2019/6.8 | / | GB/T 17795-2019/5.1.7 |
| 5 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 | GB 46520-2025/5.1 | GB/T 17795-2019/5.2.4、5.3.5、5.4.3、5.6.5 |
| 6 | 甲醛释放量 | GB/T 17795-2019/6.12 | / | GB/T 17795-2019/5.2.5、5.6.2 |
| 7 | TVOC释放量 | GB/T 17795-2019/6.13 | / | GB/T 17795-2019/5.2.6、5.6.3 |
| 8 | 标识 | / | GB 46520-2025/8 | / |

表3 单组分聚氨酯泡沫填缝剂产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | JC/T 936-2004/7.1 | / | JC/T 936-2004/5.1 |
| 2 | 密度 | JC/T 936-2004/7.2 | / | JC/T 936-2004/5.2 |
| 3 | 导热系数,35℃ | JC/T 936-2004/7.4 | / | JC/T 936-2004/5.2 |
| 4 | 拉伸粘结强度 | JC/T 936-2004/7.6 | / | JC/T 936-2004/5.2 |
| 5 | 剪切强度 | JC/T 936-2004/7.7 | / | JC/T 936-2004/5.2 |
| 6 | 燃烧性 | JC/T 936-2004/7.5 GB/T 8626-2007 | / | JC/T 936-2004/5.2 |
| 7 | 发泡倍数 | JC/T 936-2004/7.8 | / | JC/T 936-2004/5.2 |

表4 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.1-2021/6.5 | / | GB/T 10801.1-2021/5.3 |
| 2 | 水蒸气透过系数 | GB/T 10801.1-2021/6.7 | / | GB/T 10801.1-2021/5.3 |
| 3 | 吸水率 | GB/T 10801.1-2021/6.8 | / | GB/T 10801.1-2021/5.3 |
| 4 | 表观密度偏差 | GB/T 10801.1-2021/6.10 | / | GB/T 10801.1-2021/5.3 |
| 5 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 10801.1-2021/6.11 | / | GB/T 10801.1-2021/5.4 |
| 6 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 | GB 46520-2025/5.1 | GB/T 10801.1-2021/5.5 |
| 7 | 标识 | / | GB 46520-2025/8 | / |

表5 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.2-2018/5.4 | / | GB/T 10801.2-2018/4.3 |
| 2 | 吸水率，浸水96h | GB/T 10801.2-2018/5.5 | / | GB/T 10801.2-2018/4.3 |
| 3 | 水蒸气透过系数 | GB/T 10801.2-2018/5.7 | / | GB/T 10801.2-2018/4.3 |
| 4 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 10801.2-2018/5.8 | / | GB/T 10801.2-2018/4.4 |
| 5 | 热阻（厚度25mm时，平均温度25℃） | GB/T 10801.2-2018/5.8 | / | GB/T 10801.2-2018/4.4 |
| 6 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 | GB 46520-2025/5.1 | GB/T 10801.2-2018/4.5 |
| 7 | 标识 | / | GB 46520-2025/8 | / |

表6 建筑用金属面绝热夹芯板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传热系数 | GB/T 23932-2009/7.3.1 | / | GB/T 23932-2009/6.3.1 |
| 2 | 粘结强度 | GB/T 23932-2009/7.3.2 | / | GB/T 23932-2009/6.3.2.1 |
| 3 | 剥离性能 | GB/T 23932-2009/7.3.3 | / | GB/T 23932-2009/6.3.2.2 |
| 4 | 抗弯承载力 | GB/T 23932-2009/7.3.4 | / | GB/T 23932-2009/6.3.3 |
| 5 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 | GB 46520-2025/5.1 | GB/T 23932-2009/6.4.1 |
| 6 | 标识 | / | GB 46520-2025/8 | / |

表7 建筑保温砂浆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射性 |  | GB/T 20473-2021/6.6 | / | GB/T 20473-2021/5.4 |
| 2 | 硬化后的性能要求 | 干密度 | GB/T 20473-2021/6.8.1 | / | GB/T 20473-2021/5.6 |
| 3 |  | 抗压强度 | GB/T 20473-2021/6.8.2 | / |  |
| 4 |  | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 20473-2021/6.8.3 | / |  |
| 5 |  | 线收缩率 | GB/T 20473-2021/6.8.5 | / |  |
| 6 |  | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 | GB 46520-2025/5.1 |  |
| 7 | 标识 |  | / | GB 46520-2025/8 | / |

表8 保温装饰板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 |  | JG/T 287-2013/6.4.2 | / | JG/T 287-2013/5.3.2 |
| 2 | 拉伸粘结强度 | 原强度 | JG/T 287-2013/6.4.3 | / | JG/T 287-2013/5.3.2 |
| 3 |  | 耐水强度 | JG/T 287-2013/6.4.3 | / | JG/T 287-2013/5.3.2 |
| 4 | 抗弯荷载 |  | JG/T 287-2013/6.4.5 | / | JG/T 287-2013/5.3.2 |
| 5 | 保温材料燃烧性能分级 |  | GB 8624-2012 | GB 46520-2025/5.1 | JG/T 287-2013/5.3.2 |
| 6 | 保温材料导热系数 |  | JG/T 287-2013/6.4.9 | / | JG/T 287-2013/5.3.2 |
| 7 | 标识 |  | / | GB 46520-2025/8 | / |

表10 岩棉板产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 19686-2015/6.2 | / | GB/T 19686-2015/5.4.1、5.5.1、5.7.1 |
| 2 | 酸度系数 | GB/T 19686-2015/6.5 | / | GB/T 19686-2015/5.2.2 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 19686-2015/6.6 | / | GB/T 19686-2015/5.2.2 |
| 4 | 质量吸湿率 | GB/T 19686-2015/6.8 | / | GB/T 19686-2015/5.2.2 |
| 5 | 憎水率 | GB/T 19686-2015/6.9 | / | GB/T 19686-2015/5.2.2 |
| 6 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 | GB 46520-2025/5.1 | GB/T 19686-2015/5.2.2 |
| 7 | 短期吸水量 | GB/T 19686-2015/6.19 | / | GB/T 19686-2015/5.4.3、5.5.2 |
| 8 | 压缩强度 | GB/T 19686-2015/6.16 | / | GB/T 19686-2015/5.4.2 |
| 9 | 水萃取液pH值 | GB/T 19686-2015/6.20 | / | GB/T 19686-2015/5.5.3、5.7.2 |
| 10 | 甲醛释放量 | GB/T 19686-2015/6.13 | / | GB/T 19686-2015/5.3.2 |
| 11 | 点载荷 | GB/T 19686-2015/6.17 | / | GB/T 19686-2015/5.4.2 |
| 12 | 标识 | / | GB 46520-2025/8 | / |
| 表中序号7项目不适用于钢结构和内保温用岩棉板制品；序号8项目不适用于屋面和地板用于填充的岩棉制品；序号11项目不适用于屋面和地板填充用、幕墙用、钢结构和内保温用岩棉板制品；序号9项目不适用于屋面和地板用、内保温用岩棉板制品；序号10项目不适用于屋面和地板用、幕墙用、钢结构用岩棉板制品。 |  |  |  |  |

表11 纳米孔气凝胶复合绝热制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数 | GB/T 34336-2017/6.5 | / | GB/T 34336-2017/5.1.1 |
| 2 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 | GB 46520-2025/5.1 | GB/T 34336-2017/5.1.2 |
| 3 | 振动质量损失率 | GB/T 34336-2017/6.8 | / | GB/T 34336-2017/5.1.4 |
| 4 | 体积密度 | GB/T 34336-2017/6.4 | / | GB/T 34336-2017/5.2.3、5.3.3 |
| 5 | 压缩强度 | GB/T 34336-2017/6.13 | / | GB/T 34336-2017/5.3.7、5.5.4 |
| 6 | 标识 | / | GB 46520-2025/8 | / |

表12 柔性泡沫橡塑绝热制品（板）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 17794-2021/6.5 GB/T 6343-2009 | / | GB/T 17794-2021/5.3 |
| 2 | 导热系数 | GB/T 17794-2021/6.6 | / | GB/T 17794-2021/5.3 |
| 3 | 真空体积吸水率 | GB/T 17794-2021/6.7 | / | GB/T 17794-2021/5.3 |
| 4 | 氧指数 | GB/T 2406.2-2009 | / | GB/T 17794-2021/5.4.1 |
| 5 | 烟密度等级 | GB/T 8627-2007 | / | GB/T 17794-2021/5.4.1 |
| 6 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 | / | GB/T 17794-2021/5.4.2 |
| 7 | TVOC释放量 | GB/T 17794-2021/6.12 | / | GB/T 17794-2021/5.5.1 |
| 当制品类别为CY型时项目序号2试验平均温度（25±2）℃，当制品类别为GW型时项目序号2试验平均温度（50±2）℃；项目序号6适用于用于建筑领域的制品；项目需要7适用于室内且有环境要求时。 |  |  |  |  |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。