
2026年上海市宝山区
儿童定配眼镜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

2检验方法与判定依据
表1  儿童眼镜检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	顶焦度
	主子午面顶焦度偏差
	GB 45185—2024
	GB 45185—2024

	2
	
	柱镜顶焦度偏差
	GB 45185—2024
	GB 45185—2024

	3
	柱镜轴位方向偏差
	GB 45185—2024
	GB 45185—2024

	4
	中心点位置
	中心点水平距离偏差
	GB 45185—2024
	GB 45185—2024

	5
	
	中心点单侧水平距离偏差
	GB 45185—2024
	GB 45185—2024

	6
	
	中心点垂直互差
	GB 45185—2024
	GB 45185—2024

	7
	交通信号识别
	GB 45185—2024
	GB 45185—2024

	8
	标称棱镜度偏差
	GB/T 13511.1—2025
	GB/T 13511.1—2025

	9
	厚度
	GB/T 13511.1—2025
	GB/T 13511.1—2025

	10
	光透射比
	光透射比
	GB/T 13511.1—2025
	GB 45184—2024

	
	
	相对偏差
	
	GB 45185—2024

	11
	标志
	GB/T 13511.1—2025
	GB/T 13511.1—2025

	注：1．顶焦度项目需检测两主子午面；

2．中心点垂直互差项目不适用于配镜加工单中左右镜片配适点不一致时；
3．交通信号识别项目不适用于明示“不适用行路及驾驶”的定配眼镜；
4．标志的检验项目为GB/T 13511.1—2025 中7.1 e)、f)。


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 检验结果判定
3.1判定规则
3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。
3.2结果判定
3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。
3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。
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