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羽绒服（成人及儿童）产品抽检方案
2026年上海市宝山区市场监督管理局

羽绒服（成人及儿童）产品抽检方案
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中联品检（上海）技术服务有限公司

一、适用范围
本方案根据《上海市产品质量监督抽查实施办法》、《上海市产品质量监督抽查工作规范》等有关要求和上海市宝山区市场监督管理局的相关要求制订。方案适用于上海市宝山区市场监督管理局组织的在流通领域（包括线上和线下）开展的羽绒服（成人及儿童）产品质量监督抽查。
二、抽样方式

1.抽样领域

流通领域（包括线上和线下）
2.抽样场所
主要商品类别是：羽绒服（成人及儿童），涉及到高、中、低各个档次的商品。
本次抽查场所包括线上和线下。线上主要是注册在上海市宝山区的企业在网络购物平台上开设的网店，或注册在上海市宝山区的网络购物平台。线下主要是专卖店（例如街边店、超市门口）、专业店、百货店、购物中心和生产企业等，重点关注新开业的经营场所以及投诉举报反应质量问题较多的经营场所等。
所采的样品具有代表性和典型性，一般要求随机采样。尽量采集上海市宝山区不同地域或不同经营单位的样品。抽取样品两份，一份为检验用，一份为备份用。
3.样品型号或规格

根据产品的销售单元（件/条/套）抽取同一生产单位的同一款式（货号/款号）、同一花型、同一颜色的产品。

4.抽样方法和数量

随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

抽取样品的数量不得超过检验和复检的合理要求，根据被抽查商品特点和拟检验项目，具体抽样数量如下：
表1 抽检样本单元表

	产品种类
	抽样数量

	羽绒服产品
	2件/条/套（其中备样1件/条/套）

	注：以上为最小抽样数量，如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。


5.样品要求

可抽查的具体产品种类见表2。

表2 产品分类

	产品种类
	包含产品

	儿童羽绒服产品
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	成人羽绒服产品
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6.抽样形式

抽样时，原则上同一商标不抽取超过2个同一款号（货号）的产品。

原则上同一个受检单位不得抽取超过3个不同生产单位的3个批次产品。每个生产单位仅抽取1个规格型号的产品。

7.样品获取方式

付费购买检验样品及线上备用样品。
三、产品管理情况

儿童羽绒服产品尚未实施生产许可证、强制性认证等市场准入管理。

四、抽查产品的标准体系状况

我国儿童羽绒服产品的标准体系根据标准的性质分为安全标准、产品标准（或评价标准）、通用基础标准和检测方法标准。目前现行有效的羽绒服（成人及儿童）产品相关的安全标准有国家强制性标准 2项，产品标准有推荐性国家标准和行业标准多项，本次监督抽查涉及的产品标准或评价标准主要有：

表3 我国羽绒服产品相关标准
	GB 18401-2010
	国家纺织产品基本安全技术规范

	GB 31701-2015
	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

	GB/T 29862-2013
	纺织品 纤维含量的标识

	GB/T 39508-2020
	针织婴幼儿及儿童服装

	GB/T 31900-2015           
	机织儿童服装

	GB/T 26385-2011
	针织拼接服装

	GB/T 14272-2011

GB/T 14272-2021
	羽绒服装

	GB/T 33271-2016
	机织婴幼儿服装

	FZ/T 73053-2015

FZ/T 73053-2025
	针织羽绒服装

	等
	

	以及相关的法律法规、部门规章和规范，和经备案现行有效的企业标准及产品明示的质量要求及标准等。


五、抽查实施细则

本次抽查采用的实施细则参考上海市产品质量监督抽查实施细则SHSSXZ0302-2026《羽绒制品》。

检验方法与判定依据

表1  羽绒制品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	
	甲醛含量
	GB/T 2912.1—2009
	GB 18401—2010/5.1
	明示质量要求

	
	pH值
	GB/T 7573—2009 
	GB 18401—2010/5.1
	明示质量要求

	
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592—2024

GB/T 23344—2009 
	GB 18401—2010/5.1
	明示质量要求

	
	耐水色牢度
	GB/T 5713—2013 
	GB 18401—2010/5.1
	明示质量要求

	
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 3922—2013 
	GB 18401—2010/5.1
	明示质量要求

	
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 3922—2013
	GB 18401—2010/5.1
	明示质量要求

	
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008 
	GB 18401—2010/5.1
	明示质量要求

	
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008
	GB 31701—2015/4.2
	明示质量要求

	
	重金属
	GB/T 30157—2013
	GB 31701—2015/4.2
	明示质量要求

	
	邻苯二甲酸酯
	GB/T 20388—2016
	GB 31701—2015/4.2
	明示质量要求

	
	金属针
	GB/T 24121-2009
	GB 31701—2015/4.5
	明示质量要求

	
	附件锐利性
	GB/T 31702—2015
	GB 31701—2015/4.4
	明示质量要求

	
	耐（皂）洗色牢度
	GB/T 3921—2008

明示执行标准
	/
	明示质量要求

	
	绒子含量/含绒量
	GB/T 14272—2011

GB/T 14272—2021

GB/T 10288—2016

明示执行标准
	/
	明示质量要求

	
	绒丝+羽丝
	GB/T 14272—2021

GB/T 10288—2016

明示执行标准
	/
	明示质量要求

	
	充绒量/填充物质量偏差率
	GB/T 14272—2011

GB/T 14272—2021

QB/T 1193—2023
明示执行标准
	/
	明示质量要求

	
	鹅毛绒含量/鸭毛（绒）含量
	GB/T 14272—2011

GB/T 14272—2021

GB/T 10288—2016

明示执行标准
	/
	明示质量要求

	
	蓬松度
	GB/T 14272—2011

GB/T 14272—2021

GB/T 10288—2016

明示执行标准
	/
	明示质量要求

	
	烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO)
	GB/T 23322—2018

GB/T 14272—2021

QB/T 1193—2023
明示执行标准
	/
	明示质量要求

	
	纤维含量
	FZ/T 01057.1—2007
FZ/T 01057.2—2007
FZ/T 01057.3—2007
FZ/T 01057.4—2007
GB/T 2910.1—2009
GB/T 2910.2—2009
GB/T 2910.3—2009
GB/T 2910.4—2022
GB/T 2910.6—2009
GB/T 2910.7—2009
GB/T 2910.8—2009
GB/T 2910.11—2009

GB/T 2910.11—2024
GB/T 2910.12—2023

GB/T 2910.20—2009

GB/T 38015—2019
FZ/T 01026—2017等

明示执行标准
	/
	GB/T 29862—2013

明示质量要求

	
	产品使用说明
	GB/T 5296.4—2012

明示执行标准
	/
	明示质量要求

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 检验结果判定

3.1依据标准

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862—2013 纺织品  纤维含量的标识

GB/T 14272—2011 羽绒服装

GB/T 14272—2021 羽绒服装

FZ/T 73053—2015 针织羽绒服装

其他现行有效的国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

3.2.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.2.2 若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2.3 若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.2.4 若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，该项目不参与判定。

3.3 结果判定

3.3.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.3.2若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

4 附则

本细则自发布之日起正式施行，此前发布的所有同名或相关旧版细则，自本细则施行之日起同时废止。本细则实施后，羽绒制品产品质量监督抽查工作以本版本为准。
六、样品处置

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员代表签字确认。

检验用样品和备份样品一般由抽样人员带回我单位。
七、检验应注意的问题

1.对于素色、相同材质、均匀混色或小循环印花、色织及类似效果的材料，按相应的试验方法标准规定取样。对于花型循环较大或无规律的印花和色织产品，色牢度试验分别取各色相检测，以级别最低的作为试验结果。对于局部印花、独立印花或分散花型，取样应该包括印花图案中的各种颜色；如果这些印花色相不同，可分别取样。当局部印花图案很小时，只能在同一件样品中取足一个试样，不可从多个样品中剪取后合为一个试样。

2.同一样品不同材质、不同色别或花型的多组件组成的材料，需按不同组件分别取样检测各项目。对含多组件的产品，则质量比低于1%的组件可不作检测。

对于可分解致癌芳香胺染料的试样，当取多色试样时，同种材质（即同结构同成分）的每个试样一般不可超过三种颜色，如混色检验有检出阳性时，应分色重检。
3.样品若有局部印花或配料(拼料、辅料)的，如样品数量不能满足所有试验要求，首先取样检测可分解致癌芳香胺染料，其次依次为甲醛、pH 值、色牢度。若配料表面积超过总面积15%且明示纤维含量的，则检测顺序依次为可分解致癌芳香胺染料、甲醛、纤维含量、pH值、色牢度。

4.可分解致癌芳香胺染料检测时采用的前处理方法按GB/T 17592 规定的方法。含涂层、粘合剂的产品一般不作预处理，即涂层、粘合剂不刮除，氨纶不拆出。可分解致癌芳香胺染料检测：采用GC/MS 内标法进行分析。出现阳性结果的时候按GB/T 17592 或GB/T 23344 用HPLC/DAD 进行确认。对未经过染色或印花工艺处理的产品可不检测可分解致癌芳香胺染料。

5.色牢度试验采用单纤维贴衬。本色及漂白产品不考核色牢度。

八、进度要求

根据上海市宝山区市场监督管理局安排的工作进度要求，抽样机构、检验机构任务分工以及各阶段工作的时间节点见下表5：
表5  抽样检验工作进度要求

	时间安排
	工作安排

	任务部署后3日内
	抽样前准备工作

	以任务部署文件为准
	实施抽样

	整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内
	实施检验

	检验工作完成后2日内
	检验报告及结果通知发放

	检验工作完成后5日内
	完成系统录入，结果材料上报


九、其他注意事项

1. 如样品明示的执行标准不正确、不适用或未明示执行标准时，按强制性标准进行检测和判定。如未标注质量等级或标注的质量等级不正确，按明示产品标准中最低等级考核。如未标注安全类别或标注不正确，按产品实际属性进行确定。抽样单上产品名称应按照产品标识、说明书等标注信息填写。若标注的产品名称无法反映其真实属性，或使用俗名、简称时，应同时注明产品的“标识名称”和“标准名称”。检验报告上的“产品名称”参照本条规定填写。如：被抽查产品的标识名称为“XX 系列”，无法反映产品真实属性，抽样单“产品名称”则都应填写为“XX 系列（儿童上衣）”。

2. 如产品吊牌上标注的执行标准与耐久性标识不一致时，按执行标准的适用范围，选择适合产品属性的执行标准。如产品吊牌上标注的安全类别与耐久性标识不一致时，选择符合产品实际属性的类别。如产品吊牌上标注的质量等级与耐久性标识不一致时，按明示的最低等级考核。产品吊牌上标注的纤维含量与耐久性标识不一致，按耐久性标识判定，如上述信息耐久性标识未标注时，按照吊牌上标注信息判定。纤维含量标识明示部位和实际对应的部位有歧义时，由检验机构根据实际检验结果进行研判。如吊牌和耐久性标识均未标注纤维含量时，该项目不判定。产品标识的纤维名称为“商标名”、“俗名”或不规范的简写，如氨纶标成“莱卡”，涤纶标成“涤”等，如果定量结果不符合，按不符合判定，如果定量结果符合，在报告中注明名“产品明示的纤维名称‘XX’不规范”，不判定。

3.对于企业使用的产品标准为企业标准，由抽样机构向受检企业索取或在企业标准平台上查询等方式获得，如无法得到有效企业标准，或企业标准引用的测试方法标准与强制性标准不一致时，按强制性标准进行检测和考核。当企业标准检测方法未引用细则中检验项目依据的推荐性标准时，仅提供实测值，不予判定，并备注：该产品执行的Q/***―20**《**羽绒服装》标准 xx 项目检测方法未引用细则中检验项目依据的推荐性标准，本次抽查按细则中该项目依据的推荐性标准进行检测，不予判定。

十、时间节点安排

根据《上海市宝山区市场监督管理局关于开展2026年羽绒服（成人及儿童）产品质量监督抽查的通知》，此次抽查将于2026年12月31日前提交检验报告、监督抽查小结、抽查结果汇总表等汇总材料。

十一、经费预算

羽绒服（成人及儿童）产品抽查任务项目预算见表6。

表6 项目总预算表

	检测费/元
	样品购置费/元
	总预算/元

	32000
	8000
	40000


此次抽查预计检测费32000元，样品购置费8000元，共计40000元。
 中联品检（上海）技术服务有限公司

                                             2026年9月20日
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