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上海市宝山区产品质量监督抽查实施细则

童鞋产品

1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
每批次样品抽取3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。

2 检验方法与判定依据
表1  儿童旅游鞋产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	帮底剥离强度或
底墙与帮面剥离强度
	GB/T 3903.3-2011
	/
	QB/T 4331-2021

	2
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2-2017
	/
	QB/T 4331-2021

	3
	衬里和内垫耐摩擦色牢度
	QB/T 2882—2007方法A
	/
	QB/T 4331-2021

	4
	外底硬度
	GB/T 3903.4-2017
	/
	QB/T 4331-2021

	5
	物理机械安全性能
	GB 30585-2014

GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条
	GB 30585-2014
	/

	6
	皮革和毛皮中的六价铬
	GB/T 22807-2019
	GB 30585-2014
	/

	7
	可分解有害芳香胺染料
	GB/T 17592-2024

GB/T 19942-2019
	GB 30585-2014
	/

	8
	甲醛
	GB/T 2912.1-2009

GB/T 19941.1-2019
	GB 30585-2014
	/

	9
	重金属总含量
（砷、铅、镉）
	QB/T 4340-2012
	GB 30585-2014
	/

	10
	富马酸二甲酯
	GB/T 26713-2025
	GB 30585-2014
	/

	11
	橡胶部件中的N-亚硝基胺
	GB/T 24153-2009
	GB 30585-2014
	/

	12
	邻苯二甲酸酯
	ISO/TS 16181-1:2021
	GB 30585-2014
	/

	说明
	1. 对于产品上明示了GB 30585-2024的产品，以及明示了生产日期在2025年6月1日之后生产的产品，强制性质量要求部分需按照表6检验项目进行判定。

2.法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表2  儿童皮鞋产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	耐磨性能
	GB/T 3903.2-2017
	/
	QB/T 2880-2024

	2
	剥离强度
	GB/T 3903.3-2011
	/
	QB/T 2880-2024

	3
	外底硬度
	GB/T 3903.4-2017
	/
	QB/T 2880-2024

	4
	鞋帮拉出强度
	QB/T 2880-2024
	/
	QB/T 2880-2024

	5
	衬里和内垫摩擦色牢度
	QB/T 2882—2007方法A
	/
	QB/T 2880-2024

	6
	勾心纵向刚度
	GB/T 3903.34-2019
	GB 30585-2014
	QB/T 2880-2024

	7
	勾心硬度
	GB/T 230.1-2018
	GB 30585-2014
	QB/T 2880-2024

	8
	勾心长度下限值
	GB/T 28011-2021
	GB 30585-2014
	QB/T 2880-2024

	9
	勾心弯曲性能
	GB/T 28011-2021
	GB 30585-2014
	QB/T 2880-2024

	10
	物理机械安全性能
	GB 30585-2014

GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条
	GB 30585-2014
	/

	11
	皮革和毛皮中的六价铬
	GB/T 22807-2019
	GB 30585-2014
	/

	12
	可分解有害芳香胺染料
	GB/T 17592-2024

GB/T 19942-2019
	GB 30585-2014
	/

	13
	甲醛
	GB/T 2912.1-2009

GB/T 19941.1-2019
	GB 30585-2014
	

	14
	重金属总含量
（砷、铅、镉）
	QB/T 4340-2012
	GB 30585-2014
	

	15
	富马酸二甲酯
	GB/T 26713-2025
	GB 30585-2014
	

	16
	橡胶部件中的N-亚硝基胺
	GB/T 24153-2009
	GB 30585-2014
	

	17
	邻苯二甲酸酯
	ISO/TS 16181-1:2021
	GB 30585-2014
	

	说明
	1. 对于产品上明示了GB 30585-2024的产品，以及明示了生产日期在2025年6月1日之后生产的产品，强制性质量要求部分需按照表6检验项目进行判定。

2.法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表3  儿童皮凉鞋产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	耐磨性能
	GB/T 3903.2-2017
	/
	QB/T 4546-2021

	2
	帮底剥离强度
	GB/T 3903.3-2011
	/
	QB/T 4546-2021

	3
	外底硬度
	GB/T 3903.4-2017
	/
	QB/T 4546-2021

	4
	帮带拉出强度或帮带拔出力
	QB/T 4546-2021
	/
	QB/T 4546-2021

	5
	衬里和内垫摩擦色牢度
	QB/T 2882—2007方法A
	/
	QB/T 4546-2021

	6
	勾心纵向刚度
	GB/T 3903.34-2019
	GB 30585-2014
	

	7
	勾心硬度
	GB/T 230.1-2018
	GB 30585-2014
	

	8
	勾心长度下限值
	GB/T 28011-2021
	GB 30585-2014
	

	9
	勾心弯曲性能
	GB/T 28011-2021
	GB 30585-2014
	

	10
	物理机械安全性能
	GB 30585-2014

GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条
	GB 30585-2014
	/

	11
	皮革和毛皮中的六价铬
	GB/T 22807-2019
	GB 30585-2014
	/

	12
	可分解有害芳香胺染料
	GB/T 17592-2024

GB/T 19942-2019
	GB 30585-2014
	/

	13
	甲醛
	GB/T 2912.1-2009

GB/T 19941.1-2019
	GB 30585-2014
	

	14
	重金属总含量
（砷、铅、镉）
	QB/T 4340-2012
	GB 30585-2014
	

	15
	富马酸二甲酯
	GB/T 26713-2025
	GB 30585-2014
	

	16
	橡胶部件中的N-亚硝基胺
	GB/T 24153-2009
	GB 30585-2014
	

	17
	邻苯二甲酸酯
	ISO/TS 16181-1:2021
	GB 30585-2014
	

	说明
	1. 对于产品上明示了GB 30585-2024的产品，以及明示了生产日期在2025年6月1日之后生产的产品，强制性质量要求部分需按照表6检验项目进行判定。

2.法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表4 布面童胶鞋产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	外底拉伸强度
	GB/T 528-2009
	/
	GB/T 25036-2021

	2
	外底拉断伸长率
	GB/T 528-2009
	/
	GB/T 25036-2021

	3
	外底耐磨性能
	GB/T 9867-2008
	/
	GB/T 25036-2021

	4
	外底外底硬度
	GB/T 531.1-2008

HG/T 2489-2007
	/
	GB/T 25036-2021

	5
	外底防滑性能
	HG/T 3780-2005
	
	GB/T 25036-2021

	6
	围条与鞋帮粘合强度
	HG/T 4805-2015
	/
	GB/T 25036-2021

	7
	衬里和内底（内垫）耐摩擦色牢度
	QB/T 2882-2007
	/
	GB/T 25036-2021

	8
	物理机械安全性能
	GB 30585-2014

GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条
	GB 30585-2014
	/

	9
	pH值
	GB/T 7573-2002
	GB 25038-2010
	/

	10
	游离甲醛
	GB/T 2912.1-1998
	GB 25038-2010
	/

	11
	可萃取的重金属

（铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As））
	GB/T 17593.2-2007
	GB 25038-2010
	/

	12
	可分解有害芳香胺染料
	GB/T 17592-2006
	GB 25038-2010
	/

	13
	含氯酚

（五氯苯酚（PCP）、

2,3,5,6-四氯苯酚（TeCP））
	GB/T 18414.1-2006
	GB 25038-2010
	/

	14
	N-亚硝基胺
	GB/T 24153-2009
	GB 25038-2010
	/

	说明
	1. 对于产品上明示了GB 30585-2024的产品，以及明示了生产日期在2025年6月1日之后生产的产品，强制性质量要求部分需按照表6检验项目进行判定。

2.法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表5 其他类童鞋（除胶鞋）
	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	物理机械安全性能
	GB 30585-2014

GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条
	GB 30585-2014
	/

	2
	皮革和毛皮中的六价铬
	GB/T 22807-2019
	GB 30585-2014
	/

	3
	可分解有害芳香胺染料
	GB/T 17592-2024

GB/T 19942-2019
	GB 30585-2014
	/

	4
	甲醛
	GB/T 2912.1-2009

GB/T 19941.1-2019

GB/T 19941.2-2019
	GB 30585-2014
	/

	5
	重金属总含量
（砷、铅、镉）
	QB/T 4340-2012
	GB 30585-2014
	/

	6
	富马酸二甲酯
	GB/T 26713-2025
	GB 30585-2014
	/

	7
	橡胶部件中的N-亚硝基胺
	GB/T 24153-2009
	GB 30585-2014
	/

	8
	邻苯二甲酸酯
	ISO 16181-1:2021
	GB 30585-2014
	/

	说明
	1. 对于产品上明示了GB 30585-2024的产品，以及明示了生产日期在2025年6月1日之后生产的产品，强制性质量要求部分需按照表6检验项目进行判定。

2.法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


表6 童鞋安全技术规范（GB 30585-2024）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	基本要求
	GB 30585—2024

GB 6675.2—2014（含第1号修改单）第5.8、5.9条
	GB 30585—2024
	/

	2
	婴幼儿鞋小附件要求
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）第5.24.6.1、5.2、5.8、5.9条
	GB 30585—2024
	/

	3
	六价铬
	GB/T 38402-2019
	GB 30585—2024
	/

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592—2024
GB/T 19942—2019

GB/T 23344—2009

GB/T 33392—2016
	GB 30585—2024
	/

	5
	甲醛
	GB/T 2912.1—2009 

GB/T 19941.1—2019
	GB 30585—2024
	/

	6
	重金属总量
	QB/T 4340—2012
	GB 30585—2024
	/

	7
	富马酸二甲酯
	GB/T 26713—2025
	GB 30585—2024
	/

	8
	含氯苯酚
	GB/T 18414.1—2006
GB/T 22808—2021
	GB 30585—2024
	/

	9
	N-亚硝基胺
	ISO 19577:2019
	GB 30585—2024
	

	10
	邻苯二甲酸酯
	GB/T 32440.1—2023
	GB 30585—2024
	

	11
	短链氯化石蜡
	GB/T 40263—2021
GB/T 38405—2019
SN/T 3814—2014
	GB 30585—2024
	

	说明
	


注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 检验结果判定
3.1判定规则
3.1.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。
3.1.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。
3.1.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2结果判定
3.2.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。
3.2.2若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。
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