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上海市宝山区产品质量监督抽查实施细则

婴幼儿及儿童服装产品

1、抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品种类
	抽样数量（件/条/套）
	检样数量（件/条/套）
	备样数量（件/条/套）

	1
	儿童服装
	2
	1
	1

	2
	婴幼儿服装
	3
	2
	1

	注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。


2、检验方法与判定依据

表2 儿童服装检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法
	强制性质量要求
	推荐性质量要求

	1
	产品使用说明
	GB/T 5296.4—2012

明示执行标准
	/
	GB/T 5296.4—2012

明示质量要求

	2
	甲醛含量
	GB/T 2912.1—2009
	GB 18401—2010/5.1

GB 31701—2015/4.2
	明示质量要求

	3
	pH 值
	GB/T 7573—2009
	GB 18401—2010/5.1

GB 31701—2015/4.2
	明示质量要求

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592—2024
GB/T 23344—2009
	GB 18401—2010/5.1

GB 31701—2015/4.2
	明示质量要求

	5
	耐水色牢度
	GB/T 5713—2013
	GB 18401—2010/5.1

GB 31701—2015/4.2
	明示质量要求

	6
	耐汗渍色牢度
	GB/T 3922—2013
	GB 18401—2010/5.1

GB 31701—2015/4.2
	明示质量要求

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008
	GB 18401—2010/5.1

GB 31701—2015/4.2
	明示质量要求

	8
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008
	GB 31701—2015/4.2
	明示质量要求

	9
	耐唾液色牢度
	GB/T 18886—2019
	GB 18401—2010/5.1

GB 31701—2015/4.2
	明示质量要求

	10
	异味
	GB 18401—2010/6.7
	GB 18401—2010/5.1

GB 31701—2015/4.2
	明示质量要求

	11
	重金属
	GB/T 30157—2013
	GB 31701—2015/4.2
	/

	12
	邻苯二甲酸酯
	GB/T 20388—2016
	GB 31701—2015/4.2
	/

	13
	绳带要求
	GB 31701—2015
	GB 31701—2015/4.4.3
	/

	14
	附件抗拉强力

衣带抗拉强力
	GB 31701—2015附录A

明示执行标准
	GB 31701—2015/4.4.1
	明示质量要求

	15
	附件锐利尖端和锐利边缘
	GB/T 31702—2015
	GB 31701—2015/4.4.2
	/

	16
	燃烧性能
	GB/T 14644-2014
	GB 31701—2015/4.2
	/

	17
	包装中金属针等锐利物
	GB/T 24121-2009
	GB 31701—2015/4.5.1
	/

	18
	产品上残留金属针等锐利物
	GB/T 24121-2009
	GB 31701—2015/4.5.2
	/

	19
	耐久性标签位置
	观察
	GB 31701—2015/4.5.3
	/

	20
	耐皂洗色牢度
	GB/T 3921—2008

GB/T 12490—2014
	/
	明示质量要求

	21
	耐光色牢度
	GB/T 8427—2008

GB/T 8427—2019
	/
	明示质量要求

	22
	起球
	GB/T 4802.1—2008

GB/T 4802.3—2008
	/
	明示质量要求

	23
	纤维含量
	FZ/T 01057.1—2007

FZ/T 01057.2—2007

FZ/T 01057.3—2007

FZ/T 01057.4—2007

GB/T 2910.1—2009

GB/T 2910.2—2009

GB/T 2910.3—2009

GB/T 2910.4—2022

GB/T 2910.6—2009

GB/T 2910.7—2009

GB/T 2910.8—2009

GB/T 2910.11—2009

GB/T 2910.11—2024

GB/T 2910.12—2023

GB/T 2910.20—2009

GB/T 38015—2019

GB/T 16988-2013

GB/T 40905.1—2021

FZ/T 30003—2009

FZ/T 30003—2024

FZ/T 01026—2017

FZ/T 01101—2008等
	/
	GB/T 29862—2013

明示质量要求

	24
	全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)
	GB/T 31126-2014

GB/T 31126.1-2025
	/
	明示质量要求

	功能性技术要求1

	25
	防风
	透气率
	GB/T 5453—1997
	/
	明示质量要求

	26
	防风透湿
	透气率

透湿率
	GB/T 5453—1997

GB/T 12704.1—2009
	/
	明示质量要求

FZ/T 01149—2019

	27
	防水/防雨
	静水压
	GB/T 4744—2013
	/
	明示质量要求

GB/T 4744—2013

	28
	拒水/防泼水/表面抗湿/荷叶效应
	表面沾水等级
	GB/T 4745—2012
	/
	明示质量要求

GB/T 4745—2012

	29
	透汽/透湿
	透湿率
	GB/T 12704.1—2009

GB/T 12704.2—2009
	/
	明示质量要求

	30
	吸湿、速干/吸湿速干
	吸水率、滴水扩散时间、

芯吸高度、蒸发速率、透湿量
	GB/T 21655.1—2008


	/
	明示质量要求

GB/T 21655.1—2008



	
	吸湿速干2
	吸水率、滴水扩散时间、

芯吸高度、干燥速率
	GB/T 21655.1—2023


	
	明示质量要求

GB/T 21655.1—2023

	31
	吸湿速干/吸湿排汗
	浸湿时间、吸水速率、单向传递指数等
	GB/T 21655.2—2019


	/
	明示质量要求

GB/T 21655.2—2019

	32
	防紫外
	紫外线防护系数、UVA透射比
	GB/T 18830—2009
	/
	明示质量要求

GB/T 18830—2009

	33
	拒油
	拒油等级
	GB/T 19977—2014
	/
	明示质量要求

GB/T 19977—2014

	34
	防污
	易去污性
	FZ/T 01118—2012
	/
	明示质量要求

FZ/T 01118—2012

	
	
	耐沾污性
	GB/T 30159.1—2013
	/
	明示质量要求

GB/T 30159.1—2013

	备注
	注1：功能性技术要求也可以按照GB/T 21295—2024或FZ/T 70018—2023进行考核；

注2：明示吸湿速干功能，但未明示具体标准时，优先执行GB/T 21655.1—2023。

	说明
	法律法规、强制性标准、市场准入的相关规定是强制性质量要求；推荐性标准、标准中的非强制性条款的规定是推荐性质量要求；在产品或者其包装上，或者以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况是明示质量要求。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

注：

1.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

2.标识内容、说明书、包装、宣传材料中的功能、性能指标等质量承诺等均作为检验依据。

对抽查商品宣称有功能性等特性的，对其功能性等特性的检验依据按以下原则执行：

如果商品明示了功能性项目的执行标准，则按商品明示的进行考核；

如果商品明示了功能性指标，并明示了检测方法标准，则按其明示方法标准测试，按明示指标考核；

如果商品仅明示了功能性指标，未说明具体执行标准及检测方法，则按国家或行业现行方法标准测试，按明示指标考核；

如果商品仅明示有××功能性，但未注明具体执行标准或指标，则按国家或行业现行相关标准考核；

如果企业有自行检验标准规定的，企业应提供经自我声明公开的企业标准。

3.对于未明示执行标准、明示标准已废止/不适用、明示功能不清晰等情况，应与被抽查企业确认执行标准和检测方法。
3 检验结果判定

3.1 依据标准

GB/T 2660—2017 衬衫

GB/T 2662—2017 棉服装

GB/T 2664—2017 男西服、大衣

GB/T 2665—2017 女西服、大衣

GB/T 2666—2017 西裤

GB/T 8878—2023 针织内衣

GB/T 14272—2011 羽绒服装

GB/T 14272—2021 羽绒服装

GB/T 18132—2016 丝绸服装

GB/T 22700—2016 水洗整理服装

GB/T 22849—2024 针织T恤衫

GB/T 22853—2019 针织运动服

GB/T 26384—2011 针织棉服装

GB/T 26385—2011 针织拼接服装

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 31900—2015 机织儿童服装

GB/T 33271—2016 机织婴幼儿服装

GB/T 39508—2020 针织婴幼儿及儿童服装

GB/T 45041—2024 婴幼儿毛及仿毛针织品

FZ/T 08001—2021羊毛絮片服装

FZ/T 08002—2022 新生儿纺织产品

FZ/T 24019—2012 印花羊绒针织品

FZ/T 24033—2022 全成型无缝毛针织服装

FZ/T 43015—2021 桑蚕丝针织服装

FZ/T 73005—2021 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73009—2021山羊绒针织品

FZ/T 73010—2016 针织工艺衫

FZ/T 73017—2023 针织家居服

FZ/T 73018—2021 毛针织品

FZ/T 73020—2019 针织休闲服装

FZ/T 73022—2019 针织保暖内衣

FZ/T 73025—2019 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73026—2014 针织裙、裙套

FZ/T 73029—2019 针织裤

FZ/T 73032—2017 针织牛仔服装

FZ/T 73034—2021 半精纺毛针织品

FZ/T 73043—2020 针织衬衫

FZ/T 73052—2015水洗整理针织服装

FZ/T 73053—2015 针织羽绒服装

FZ/T 73056—2016针织西服

FZ/T 73058—2017针织大衣

FZ/T 73059—2017双面穿服装

FZ/T 73061—2019针织茄克衫

FZ/T 73064—2019 针织西裤

FZ/T 81001—2016 睡衣套

FZ/T 81004—2022 连衣裙、裙套

FZ/T 81006—2017 牛仔服装

FZ/T 81007—2022 单、夹服装

FZ/T 81008—2021 茄克衫

FZ/T 81010—2018 风衣

FZ/T 81019—2014 灯芯绒服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定规则

3.2.1 若被抽查产品明示质量要求高于本细则中检验项目对应的质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.2.2若被抽查产品明示质量要求缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.2.3若被抽查产品明示质量要求低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.2.4若被抽查产品明示质量要求缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3结果判定

3.3.1参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.3.2若检验项目全部符合质量要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格。

4 附则
本细则自发布之日起正式施行，此前发布的所有同名或相关旧版细则，自本细则施行之日起同时废止。本细则实施后，婴幼儿及儿童服装产品产品质量监督抽查工作以本版本为准。
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